Синтез, строение и свойства M(II/III)-Fe(III) (M = Ni, Zn, Mn) полиядерных карбоксилатных комплексов

И.А. Луценко, М.А. Кискин, И.Л. Еременко

Институт общей и неорганической химии РАН, г. Москва

irinalu05@rambler.ru

Гетерометаллические комплексы переходных металлов представляют интерес с различных точек зрения: они могут выступать в качестве компонент гомо- или гетерогенных каталитических систем, обладать уникальными магнитными свойствами, связанными с переходом в магнитно-упорядоченное состояние при низких температурах, являться прекурсорами оксидных материалов, в том числе наноразмерных.

Одним из способов изменения функциональных свойств комплексов является наращивание металлоостова малых молекул за счет введения новых функциональных лигандов или повышения связующих способностей лигандов, входящих в состав комплексов, при удалении нейтральных молекул из координационного окружения ионов металлов. Один из последних синтетических подходов связан с термической обработкой, что реализуется при нагревании раствора комплекса в высококипящем растворителе. Мы предлагаем миновать стадии использования высококипящих растворителей, которые в некоторых случаях усложняют процесс выделения целевого вещества, посредством предварительного твердофазного термолиза комплексов, насыщенных нейтральными лигандами, и последующей отчисткой и кристаллизацией из низкокипящих растворителей.

По данным ТГА установлено, что молекулы пивалиновой кислоты (Tкип = 163.7 оС) удаляются из состава [Fe2MII(O)(Piv)6(HPiv)3] (где М = Ni, Zn, Mn; Piv – O2CtBu) при 160-180 оС. При термической обработке комплексов (контроль удаления HPiv проводился ИК-спектроскопией, по результатам которой были подобраны оптимальные температурные и временные диапазоны) и перекристаллизации полученных продуктов из диэтилового эфира были выделены новые комплексы.

Схема синтеза может быть представлена следующим образом:

[Fe2MII(O)(Piv)6(HPiv)3]

160-180 оС

[Fe2MII(O)(Piv)6]

Et2О

[Fe2Ni(O)(Piv)6]·Et2O ·2H2O (I)      [Fe4Zn3(O)3(Piv)12H2O]·1.5Et2O·(II)

[Fe4MnIII2(O)2(Piv)10(O2CH2)(HPiv)2]∙Et2О (III)

Процесс термолиза для [Fe2MnII(O)(Piv)6(HPiv)3] в атмосфере воздуха сопровождается окислением ионов Mn(II) до Mn(III) и деструкцией Piv до дианиона метандиола.

Все полученные соединения охарактеризованы по данным РСА, РФА, элементного анализа (в том числе на металлы), магнетохимии, ИК- и ЭПР-спектроскопии.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (14-23-00176).