СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ

2’-ГИДРОКСИФЕНИЛ-1,3,4-ОКСАДИАЗОЛОВ

Викрищук Н.И. 1, Попов Л.Д. 1, Белдовская А.Д. 2,

Душенко  Г.А. 3, Ревинский Ю.В. 3, Михайлов И.Е. 3,4

1 Южный федеральный университет, химический факультет, г. Ростов-на-Дону

2 Институт аридных зон ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону

3 Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону

4 НИИ физической и органической химии ЮФУ, Ростов-на-Дону

natvi2004@mail.ru

Актуальной проблемой современной органической и координационной химии неизменно остается синтез и изучение 1,3,4-оксадиазолов и их металлокомплексов, обладающих интересными фотохимическими и фотофизическими свойствами [1, 2], что позволяет их использовать при конструировании органических светоизлучающих диодов [3]. Однако, как правило, подобные металлокомплексы плохо растворимы в органических и водноорганических средах, что ограничивает использование при производстве OLEDs новых высокопроизводительных, низкозатратных печатных технологий. С целью получения хорошо растворимых органических и металлокомплексных люминофоров нами синтезированы 2-(2'-гидроксифенил)-5-R-1,3,4-оксадиазолы Ia,b, содержащие алкильные заместители в 5-арильном фрагменте, повышающие растворимость в органических средах, и их металлокомплексы с Ве(II) и Zn(II) IIa,b. Синтез был осуществлен по следующей схеме:

Строение ранее неописанных соединений I-II установлено элементным анализом, ИК-, УФ-, ЯМР 1Н и 13С спектроскопией, а также были изучены их электронные спектры поглощения и спектры флуоресценции.

В отличие от оксадиазолов Iа,б их бериллиевый IIа и цинковый IIb комплексы интенсивно излучают (φ 0.13–0.32), причем в их спектрах испускания присутствует только одна полоса (λflmax 409-461 нм), занимающая промежуточное положение между бензоидной и хиноидной структурами. Таким образом, получены новые оксадиазольные лиганды и хорошо растворимые в органических средах их металлокомплексы.

Работа выполнена в рамках проектной части государственного
задания Министерства образования и науки РФ(№ 4.129.2014/К).

1. Михайлов И.Е., Попов Л.Д., Викрищук Н.И., Белдовская А.Д., Ревинский Ю.В., Душенко Г.А., Минкин В.И. «Синтез и люминесцентные свойства 2-[2’-ацил(бензоил)оксифенил]-5-(4”-нонилфенил)-1,3,4-оксадиазола». // ЖОХ. 2015. Т. 85. № 1. С. 159.

2. Белдовская А.Д., Душенко Г.А., Викрищук Н.И., Попов Л.Д., Ревинский Ю.В., Михайлов И.Е., Минкин В.И. «Синтез и спектрально-люминесцентные свойства бензоильных производных 2,5-диарил-1,3,4-оксадиазола» // ЖОрХ. 2013. Т. 49. № 12. С. 1876.

3. Михайлов И.Е., Душенко Г.А., Стариков Д.А., Михайлова О.И., Минкин В.И. «Молекулярный дизайн электролюминесцентных материалов для органических светоизлучающих диодов (OLEDs). // Вестник ЮНЦ. 2010. Т. 6. № 4. С. 32.